Ausschreibungstext: Portal planetLINE SZ 42

Hochwertige, besonders strapazierfähige Portal- und Eingangsmatte

Einsatzgebiet:

Innen- und überdachter Außenbereich; normale bis extrem starke Frequentierung, überrollbar mit

Einkaufswagen, Handhubwagen, PKW etc., rollstuhlgeeignet; zur ganzflächigen Auflage, Belastung bis 11.400 kg

pro 80 cm² (ruhende, verteilte Last)

Streifenträgerprofil: Aluminium; mit Kratzkanten, geräuschgedämmt

Textiler Reinigungsbelag:

OBJECT CARPET NEOO 1000, 100 % PET, mit 100 % recycletem Trägermaterial, Strapazierwert EN 1307 gewerblich stark (33),

Komfortwert LC3; Reinigungsbelag nachträglich austauschbar; 100 % recyclebar, Rutschhemmung R 12 nach DIN EN 16165;

Klassifizierung Brandverhalten Bfl-s1 nach EN 13501-1

Textiler Reinigungsbelag OBJECT CARPET NEOO 1000: Blauer Engel, GUT, TÜV Nord für Allergiker geeignet,

TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM

Farbechtheit

Reibechtheit (DIN EN ISO 105-X12) Note: ≥ 5 (sehr gut)

Wasserechtheit (DIN EN ISO 105-E01) Note: ≥ 5 (sehr gut)

Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02) Note: ≥ 6 (gut)

Verbindung: ARWEI-Spezialverbinder; dadurch superleicht rollbar; hohe Rutschfestigkeit durch Antirutsch-Funktion;

Modulbauweise – keine Draht- oder Seilverbindungen –, jedes Teil problemlos vor Ort austauschbar.

Höhe: ca. 41 mm

Stababstand 4 mm: Textile Lauffläche bis 72 cm je m Gehtiefe

Stababstand 6 mm: Textile Lauffläche bis 68 cm je m Gehtiefe

Bei Stababstand von 4 mm auch für automatische Drehtüranlagen gemäß DIN EN 16005 geeignet.

Passende Winkelrahmen 45 x 25 x 3 mm wahlweise in Aluminium/Edelstahl

Stababstand:

(\_) 4 mm

(\_) 6mm

Maße:

Stablänge (Breite):'..........' mm

Gehtiefe:'..........' mm

Hersteller/Typ: ARWEI Portal planetLINE SZ 42

ARWEI-Bauzubehör GmbH

Kalteiche-Ring 48, 35708 Haiger

Tel. +49 (0) 2773 917 880, Fax +49 (0) 2773 917 88 50 (0)

E-Mail: info@arwei.de